# 大连商品交易所胶合板交割质量标准

1.主题内容与适用范围

1.1 用于大连商品交易所胶合板期货合约交割的商品为实心、胶拼、双面砂光、室内普通用途的五层细木工板。

1.2本标准规定了用于大连商品交易所交割的胶合板质量要求、试验方法、检验规则和包装、运输要求等。

1.3 本标准适用于大连商品交易所胶合板期货合约交割标准品和替代品。

2.规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 5849 细木工板

GB 18580 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

3.术语和定义

应符合GB/T 5849、GB 18580中术语和定义的有关规定。

4.质量要求

4.1不区分面板树种。外观质量与翘曲度满足GB/T5849一等品的要求

4.2规格尺寸：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 单位：mm | 升贴水（单位：元/张） |
| 宽度 | 1220 | - |
| 长度 | 2440 | - |
| 厚度 | 标准品：15 | 0 |
| 替代品：18 | 15 |

4.3材料、尺寸偏差与板芯质量符合GB/T5849中的要求

4.4物理力学性能符合GB/T 5849的要求，其中胶合强度不做检验要求。

4.5甲醛释放量：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲醛释放限量标志 | 执行标准 | 试验方法 | 限量值 | 升贴水(单位：元/张) |
| E1 | GB 18580 | 干燥器法 | ≤1.5 mg/L | - |
| E2 | ≤5 mg/L | -30 |

5.抽样规则与检验方法按照GB/T5849的要求执行。

6.标志、标签、包装和贮运按照GB/T5849的要求执行。

7.附加说明

本标准由大连商品交易所负责解释。